AGEUS UltraBond

Univerzální lepidlo a těsnění

UltraBond je zcela nová  technika lepení a utěsňování na bázi hybridních polymerů.

UltraBond je jednosložkový lepící a těsnící tmel, který neobsahuje izokyanáty, je neutrální a bez zápachu. UltraBond kombinuje v jednom výrobku výhody montážního lepidla, P.Ú.lepidla, lepidla na dřevo, silikonového tmelu, instalatérského tmelu a akrylátové a butylové pryže. Ultrabond odolává ultrafialovému záření a zabraňuje plesnivění, eliminuje vliv baktérií.Ultrabond tvrdne bez smršťování, je odolný vibracím a zůstává pružný. Dodává se v kartuších a je připraven k okamžitému použití. Jeho obrovskou předností je extrémně vysoká počáteční lepivost, která je vhodná pro rychlost vytvoření lepeného spoje a dále pak při aplikacích nad hlavou nebo na vertikální povrchy. Tímto se odlišuje od již dodávaného SuperBondu.

Typická použití:

Použití Ultrabondu je opravdu velmi široké. Je doporučován pro použití na kovem, sklu, plastech, kamenech a zdivech, dřevu, polystyrenu, polyuretanu, dřevotřísce, zrcadlech (nenarušuje stříbrnou vrstvu).

Produkt je použitelný pro vnitřní i venkovní aplikace, na vlhké podklady, dokonce i pod vodou. Je možno na něj téměř okamžitě aplikovat nátěr.

Aplikace:

Aplikační místo musí být suché, zbavené veškerých starých těsnění a volných částic. Odmastěte pomocí LPS Zero Tri a aplikujte Ultrabond. K uhlazení je možno použít LPS Presolve nebo LPS F104.

Technická data:

Vytvrzení 		na kůži do 5 minut		transportní		10 minut

plné vytvrzení	24 hodin

Barva			bílá

Pracovní teplota	-40(C až 100(C, krátkodobě 120(C po dobu max. 30 minut

Roztažnost		max 350%

Balení			305 ml cartdridge

Skladovatelnost	minimálně 12 měsíců

Chemická odolnost		velmi dobrá  voda i slaná, ropná rozpouštědla, oleje, tuky

ředěné organické kyseliny,

dobrá 		estery, ketony, aromatické látky

špatná 	konc. kyseliny, chlorovaná odmašť.,

tvrdost dle DIN 53505	Shore A 60

aplikační teplota		+5 až +40(C

pevnost v tahu dle DIN 53504		2,2