Ambersil PUR 400

silikonový separátor

Ambersil PUR 400 je určen pro jemnou separaci pevných, tvrdých povlaků a elastometrických polyuretanů.

Výhody

Vysoce lesklý výsledný povrch

Nízká vůně při aplikaci

Rychle odpařuje nosičové rozpouštědlo – vhodný i pro nízkoteplotní separace

Nevytváří pruhy na formě a jiných zařízeních

Pracovní teplota do 200(C

Nestéká na povrchu formy

Aplikace

Zajišťuje rychlou a jednoduchou separaci eleastomerů, polyuretanů ve vstřikovacích i jiných tvářecích procesech. Další využití je při šití bot.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm cm a opakujte dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, průzračná kapalina

Vůně						zanedbatelná

Hustota					0,843

Rozpustnost					v rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			do 200(C

Hořlavost					extrémně hořlavý

Balení						500 ml sprej

25 litrů

205 litrů sud