AGEUS Hi-Load

ložiskový tuk na zátěž, tlaky, vibrace a otěr

Hi-Load je určen pro dlouhodobé mazání těžce zatížených ložisek, ložisek vystavených šokovým zátěžím a vibracím.

Výhody:

- excelentní odolnost ve vysoké zátěži

- odolává šokovým zátěžím

- redukuje opotřebení ložisek při vibraci

- dobrá protikorozní odolnost

- excelentní protiotěrové vlastnosti

- široké mazací teplotní rozmezí

- snižuje náklady na údržbu

Typické aplikace AGEUS Hi-Load:

- těžní a plošinové výtahy a zvedací mechanismy		- pískovací jednotky

- lisovací stroje			- demoliční stroje		- jeřáby

- těžební a báňské stroje		- vibrační dopravníky

Fyzikální vlastnosti:

Vzhled						černá pasta

Vůně							ropná

Teplotní rozsah mazání				-30°C až 150°C

Bod skápnutí						230°C

NLGI třída						č. 2

Specifická hustota					1.00

Zátěžový test 4 koulí				> 800 kg (1760 lb)

Zátěžový test Timken „OK“ Load			32 kg  (70 lb)

Dostupná balení:

Produkt					balení

16 kg soudek				1 ks

400g 	cartridge

Možnost dodání aplikačních pomůcek - pistole pro soudky.