**AGEUS AGELON UZ**

**Vodou ředitelný čistič**

AGEUS AGELON UZ je vysoce koncentrovaný, vodou ředitelný čistič, odmašťovadlo pro čistění kovových a hliníkových dílů. Díky velmi vysokému pH je určen pro odstraňování a čistění houževnaté špíny a mastnoty ponorem, postřikem a ultrazvukem. Poskytuje dobrou proti korozních ochranu

Hlavní výhody

* Vysoce účinný produkt
* Vysoce koncentrovaný
* Vhodný na odmašťování citlivých materiálů
* Vhodný i pro ultra zvukové čističky

**Typické aplikace, kde se může AGEUS AGELON UZ použit:**

Kompresory a motory, alternátory, převodovky, ložiska, generátory, řetězy a kabely, podlahy, čistění aut a dopravních prostředků, stavební technika a mnoho dalších průmyslových aplikací se zaměřením na odmašťování citlivých materiálů jako je hliník, měď a podobně.

**Návod na použití:**

AGEUS AGELON UZ je dodáván ve formě super koncentrátu a před použitím by měl být naředěný. Doporučené ředění je v poměru 1:20 pro silná znečištění, 1:30 pro slabší znečištění, opakovaná umývání. Při použití v ultra zvukových čističkách ohřívejte po dobu pouze pár minut na teplotu 50C. Aplikujte v požadovaném ředění na čištěný podklad, nechejte působit a následně opláchněte dostatečným množstvím vody. Neaplikujte na horké povrchy a nenechejte zaschnout. Před použitím vyzkoušejte kompatibilitu s podkladem.

**Vlastnosti:**

Bod vzplanutí: nehořlavý

Specifická hmotnost: 1,25

pH 13,5

mísitelnost s vodou velmi dobrá

vůně charakteristická

AGEUS AGELON UZ je k dostávání v těchto baleních:

5 litrový soudek

25 litrový kanystr

200 litrový sud