**Ageus Hi-Temp**

**ložiskový tuk do vysokých teplot**

Hi-Temp je speciálně navržen pro trvalou stálost a odolnost proti karbonizaci ve vysokých teplotách, čímž výrazně redukuje zničení a selhání ložisek.

**Výhody:**

1. excelentní odolnost vysokým teplotám
2. odolává karbonizaci při vysokých teplotách
3. vysoký bod skápnutí (přes 280°C)
4. vynikající prodloužení mazacího cyklu
5. snižuje spotřebu mazacího tuku
6. omezuje selhání a zničení ložisek při vysokých teplotách
7. velmi dobrá vibrační odolnost
8. snižuje potřebu udržovat ve skladu více typů maziv
9. zajišťuje optimální produkční rychlost

**Typické aplikace Ageus Hi-Temp :**

- výroba hliníkových odlitků - kotle a ohřívače - pece a sušírny

- baličky - vysoké pece - ventilátory v pecích - motory

**Fyzikální vlastnosti:**

Vzhled červená

Vůně lehká

Teplotní rozsah mazání -40°C až 200°C

Bod skápnutí přes 280°C

NLGI třída č. 2

Specifická hustota 0.98

Zátěžový test 4 koulí 200 kg (441 lb)

Možnost dodání aplikačních pomůcek - pistole pro cartridge, soudky.