Ageus Easy Glue 100

Víceúčelové lepidlo ve spreji

Ageus Easy Glue 100 je víceúčelové lepidlo ve spreji, které rychle zasychá a má silnou přilnavost.

Výhody:

• Bezzápachové.

• Vytváří rychlé a pevné spoje.

• Výborně se hodí k lepení porézních materiálů.

Rychlá a efektivní aplikace sprejového systému.

Ageus Easy Glue 100 – je bezzápachové kontaktní lepidlo průmyslové kvality na bázi syntetického kaučuku, rozpouštědla a stlačeného plynu dimethyletheru. Vyznačuje se vysokou efektivitou díky krátkým odvětracím časům 3 – 5 minut v závislosti na okolní teplotě a savosti podkladu. Ageus Easy Glue 100 je vybaveno 6-ti cestným rozstřikovacím ventilem pro maximální optimalizaci šíře rozstřiku lepidla a tím dosažení optimální ekonomické efektivity aplikace. Teplotní odolnost -25°C do +70°C, krátkodobě až +80°C.

Vhodné pro lepení širokého spektra materiálů např. spoje mezi pěnou, jutou, kůží, kobercovými dlaždicemi, plstí, textilem, čalounickou vatou, izolačními materiály, polystyrenovou pěnou, dřeva, nábytku a kovu. Pro všechny materiály se doporučuje zkušební lepení zejména pak u imitace kůže).

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				hutný, želatinový film

Vůně						etérově rozpouštědlová

Hustota					1,16

Tlak						4 bary

Dávkovací průtok				nízké nastavení (L) 1,1 gr / sekundu

Střední nastavení (M) 1,4 gr/ sekundu

Vysoké nastavení (H) 1,6 gr / sekundu

Typ polymeru				styren butanová guma

Transportní slepení za			cca 30 sekund

Maximální vazební síla			12 - 24 hodin dle aplikace

Teplotní rozsah				do 70°C

Rozpustnost					v rozpouštědlech, nerozpustné ve vodě

Doporučení čističe po aplikaci		SuperČistič, Citrus Cleaner

Ageus Easy Glue 100  je k dostávání v těchto baleních:

500 ml sprej , v kartonu 12 ks